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                                                           ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
ARISSEAL® FLEX WP
Màng chống thấm Polyurethane - Acrylic ổn định UV.
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 Mô tả sản phẩm:
- ARISSEAL® FLEX WP  là màng chống thấm Polyurethane - Acrylic ổn định UV. Dựa trên một loại polymer gốc nước biến tính polyurethane tiên tiến, là một công thức đặc biệt cho các ứng dụng chống thấm & chống thời tiết được áp dụng cho chống thấm mái nhà, tầng hầm, phòn tắm, v.v.

- ARISSEAL® FLEX WP  sau khi đóng rắn tạo thành màng liền mạch linh hoạt vĩnh viễn có khả năng bám dính tốt với nhiều loại bề mặt. Không giống như các sản phẩm dựa trên bitum truyền thống khác,

- ARISSEAL® FLEX WP không bị lão hóa ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với bức xạ cực tím hoặc thời tiết. Do đó nó không bị nứt hoặc cứng do đặc tính mềm dẻo của nó.

- ARISSEAL® FLEX WP là chất đàn hồi nên nó không bị ảnh hưởng bất lợi bởi WPremes của nhiệt độ, do đó nó không bị nứt hoặc gãy ở nhiệt độ thấp hoặc chịu dòng nhiệt ở nhiệt độ cao.

Ứng dụng sản phẩm:



- Thích hợp để sử dụng trên nhiều nền xốp bao gồm: Xi măng sợi, bê tông, gạch xây, kết cấu bê tông và tấm thạch cao. 

- Được sử dụng để giúp chống thấm nước / ẩm ướt cho tầng hầm, nhà bếp, phòng tắm, ban công và sàn nhà, sửa chữa và phục hồi mái nhà bị dột cũng như màng chống ẩm trong xây dựng tấm. 

- Thích hợp sử dụng trong hộp trồng cây và tường chắn miễn là nó được bảo vệ bằng hệ thống thoát nước.

Đặc điểm/ Ưu điểm:
- Dựa trên nước để dễ dàng làm sạch trong nước

- Mùi thấp thân thiện với môi trường dễ sử dụng mà không gây kích ứng

- Khô nhanh, thời gian chạm khô từ 4 đến 6 giờ ở nhiệt độ phòng bình thường.

- Kháng UV, hóa chất tuyệt hảo và ổn định không bị ố vàng hay phong hóa

- Được áp dụng cho thi công lớp chống thấm nhà vệ sinh, phòng tắm, sân vườn mái, sê nô…
- Sản phẩm có đặc tính bám dính tốt trên các bề mặt như bê tông, tấm thạch cao, tấm màng Bitum, lớp phủ Bitum…
- Lớp màng thoáng khí cho phép bốc hơi ẩm mà không thấm nước
- Đặc tính che phủ vết nứt tới 2mm.

Thông tin sản phẩm:

	Gốc hóa học
	Pu – Acrylic phân tán

	Màu sắc
	White, Grey

	Đóng gói
	5 - 20 kg/ Thùng nhựa

	Định mức cơ sở
	Khoảng từ 1,5 – 2,1 kg/m2 cho 02 hoặc 03 lớp

	Tỷ trọng
	1,27 +- 0,05kg/ lít

	Hàm lượng chất rắn 
	65%


 Thông số kỹ thuật:

	Độ cứng bề mặt (Shore A)
	(ASTM D2240)
	65 ± 5

	Độ bám dính trên bề mặt
	(ASTM D4541-09)
	≥1,5 N/mm²

	Cường độ kéo
	
	≥1.7 N/mm²

	Độ giãn dài khi đứt
	
	≥350%

	Độ thẩm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5bar trong 7 ngày
	(BS EN 14891:2017)
	Không thấm nước  

	Đặc tính hóa học
	
	Kháng axit, kháng UV, màng sơn không nứt, không phồng rộp, không phấn hóa.


         ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
 Kết cấu hệ thống màng chống thấm (Màng khô):

	Sản phẩm
	Độ dày màng khô (DFT)
	Lớp lót (Primer PU 111)
	Lớp phủ (Top coat)
	Tổng định mức sử dụng
	Số lớp thi công

	ARISSEAL® FLEX WP  
	1.2mm
	6 - 12m²/Lít
	1,5kg/m²
	1.7 kg
	02 lớp

	ARISSEAL® FLEX WP  
	1.8 mm
	       6 - 12m²/Lít
	1,97kg/m²
	2,1kg
	           03 lớp


Lưu ý:

- Khu vực có tính chất chuyển vị hoặc để phủ các vết nứt >2mm, các khe và các mối nối bề mặt cần được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt

- Nếu hệ thống kết cấu được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt sẽ cải thiện độ giãn dài của màng tăng từ 30 đến 50%.

- Kết cấu hệ thống màng chống thấm có thể được sử dụng ARISSEAL® FLEX WP pha loãng 20% nước sạch làm lớp lót (Primer). Tuy nhiên kết cấu hệ thống màng chống thấm được thi công lớp lót ARISSEAL® PU PRIME sẽ có một kết cấu hệ thống màng hiệu suất cao nhất . 
- Định mức trên là dựa trên lý thuyết không bao gồm hao hụt vật liệu do bề mặt không bằng phẳng, bề mặt rỗng và hao hụt do thi công.
 Thông tin thi công:

	Nhiệt độ môi trường
	15ºC đến 35ºC

	Độ ẩm không khí
	>80%

	Nhiệt độ bề mặt
	15ºC đến 35ºC

	Độ ẩm bề mặt
	< 6%

	Thời gian khô bề mặt (Chạm khô)
Khô hoàn toàn
	4 đến 6 giờ (at 20ºC, 50% RH)
5 – 7 ngày


 Hướng dẫn thi công:
Chuẩn bị bề mặt:

* Đối với bề mặt bê tông: 

- Bê tông phải đạt 28 ngày tuổi đáp ứng yêu cầu bám dính tối thiểu >= 1,5 N/mm². 

- Bề mặt được loại bỏ các vụn vữa xi măng, các chất vô cơ trên bề mặt bẳng biện pháp cơ học, Các vị trí gồ ghề phải được mài phẳng bằng máy mài.

- Tiến hành sửa chữa bề mặt như trám trét các khe, các vị trí rỗ tổ ong và làm phẳng bề mặt bằng ARISSEAL® 305, ARISSEAL® 307 (Vữa rót không co ngót); ARISSEAL® Latex, ARISSEAL® Latex.ite (Phụ gia chống thấm và tăng tường kết dính)
- Thi công lớp lót ARISSEAL® PRIME PU 111 hoặc ARISSEAL® FLEX WP
* Đối với bề mặt tấm màng bitumen, tấm thạch cao…

- Đảm bảo rằng các tấm được cố định chắc chắn lên bề mặt nền

- Bề mặt tấm không bị hư hại quá nghiêm trọng, mối nối tấm phải được gia cường bằng lưới thủy tinh không dệt đúng yêu cầu kỹ thuật

- Cần phải được thi công lớp lót ARISSEAL® PRIME PU 111 và gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt cho toàn bộ kết cấu hệ thống màng chống thấm.

* Đối với bề mặt lớp phủ gốc bitum
- Bề mặt lớp phủ bitum không bị lưu lại những tạp chất hoặc chất hữu cơ dễ bong tróc
- Cần phải được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt cho toàn bộ kết cấu hệ thống màng chống thấm.
- Cần phải được thi công lớp lót ARISSEAL® PRIME PU 111 và gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt cho toàn bộ kết cấu hệ thống màng chống thấm.





      ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
* Đối với bề mặt kim loại:
- Bề mặt kim loại phải không bị rỉ sét, mài vệ sinh bề mặt bằng máy mài hoặc phun cát làm sạch đạt yêu cầu sáng bề mặt.
- Cần phải được thi công lớp lót ARISSEAL® PRIME PU 111 và gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt cho toàn bộ kết cấu hệ thống màng chống thấm.
Khuấy trộn sản phẩm: 
- Sản phẩm là một thành phần được chứa trong thùng. Do quá trình lưu trữ các thành phần lặng sẽ chìm xuống đáy. Vì vậy trước khi thi công phải được khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong khoảng từ 1 đến 2 phút để được hỗn hợp đồng nhất.

- Lưu ý: Không được khuấy quá lâu sẽ gây ra sự cuốn khí.

Thi công:

- Với bề mặt bê tông lớp lót có thể được sử dụng bằng chính ARISSEAL® FLEX WP  pha loãng với 20% nước sạch hoặc ARISSEAL® PRIME PU 111 với mức tiêu hao là 06 - 12m2/kg. Lớp lót phải khô mới được thi công lớp phủ ARISSEAL® FLEX WP
- Lớp phủ topcoat ARISSEAL® FLEX WP được thi công 02 hoặc 03 lớp, thời gian chờ để thi công mỗi lớp từ 4 đến 6 giờ (at 20ºC, 50% RH).

- Do đặc tính hóa học của sản phẩm đạt được ưu điểm kháng UV, kháng hóa chất tuyệt hảo. Vì vậy sản phẩm có thể được áp dụng cho cả thi công lộ thiên không cần lớp topcoat bảo vệ cũng như lớp vữa cán hoặc lớp gạch lát…

- Sản phẩm ở rạng một thành phần, dựa trên nước nên việc thi công được thực hiện rễ dàng bằng phun/quét/lăn
* Một kết cấu hệ thống màng chống thấm gia cường: Thi công lớp phủ ARISSEAL® FLEX WP thứ nhất và duy trì bề mặt ướt của lớp màng. Trải lớp lưới sợi thủy tinh gia cường, các mối nối tấm lưới được chồng mí từ 4 – 6cm. Sau đó quét/lăn trên bề mặt tấm lưới sợi thủy tinh gia cường. Việc thi công dán lưới đảm bảo không để lộ mối nối trên bề mặt hoàn thiện.
Lưu ý

- Không thi công ARISSEAL® FLEX WP  dưới trời mưa hoặc dự đoán có mưa trong suốt giai đoạn đóng rắn của vật liệu.
- Điều kiện thi công: Độ ẩm bề mặt phải < 6%, độ ẩm không khí <80%. Thi công ở nhiệt độ +15°C đến +35°C.
- Đối với các yêu cầu cao hơn hoặc khi phủ khe nứt > 2,0mm, ARISSEAL® FLEX WP  phải được gia cường bằng lưới thủy tinh không dệt đúng yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp này, cần phải quét tối thiểu 3 lớp.
- Không thi công lớp vượt quá mức 0,75kg/m2 để tránh thời gian khô kéo dài.
- Toàn bộ lớp màng khô hoàn toàn sau 7 ngày.
Vệ sinh dụng cụ: Bằng nước ngay sau khi sử dụng
Tẩy vết bẩn: Bằng nước khi vết bẩn còn ẩm. Khi vết bẩn đã khô, bằng biện pháp cơ học hoặc bằng chất tẩy sơn.
Bảo quản & hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng 12 tháng khi được bảo quản nguyên thùng, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM.

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
Sởn xuất bởi: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Minh
.

