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                                                                        ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
ARISSEAL® SEALCOAT
Màng chống thấm lỏng đàn hồi hiệu suất cao.
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 Mô tả sản phẩm: 
ARISSEAL® SEALCOAT  là sản phẩm có hiệu suất cao, sẵn sàng sử dụng, thi công lạnh, một thành phần. Màng chống thấm đàn hồi cao, dựa trên nhũ tương bitum biến tính Polyurethane Aliphatic. 

ARISSEAL® SEALCOAT  tạo thành một lớp màng liền mạch, có độ đàn hồi cao và bền, bám dính tốt với hầu hết các chất nền, ví dụ bê tông, xi măng khối, gỗ, nhựa…. 
ARISSEAL® SEALCOAT  có khả năng chống clorua và sunphat cao thường hiện diện trong đất. Nó cũng có khả năng chống tia cực tím cao.

 Ứng dụng:
- Chống thấm bên dưới lòng đất cho các cấu kiện bê tông

- Ban công, sân thượng, nhà để xe, mái lợp amiăng và bê tông.

- Phòng tắm & sàn mái phẳng

- Hồ chứa nước và hồ bơi.

- Móng, tường hầm, tường chắn, mố cầu.

- Cải tạo hệ thống chống thấm cũ, bao gồm cả màng khò.

- Chống ẩm mặt tiền.

- Màng chống thấm / đóng rắn và lớp phủ bảo vệ cho cấu trúc phụ.
 Đặc điểm/ Ưu điểm:
- Một thành phần và thi công lạnh.

- ARISSEAL® SEALCOAT  có khả năng chống tia cực tím tuyệt vời và chống lão hóa lâu dài sự ổn định.

- Màng có tính linh hoạt cao ngay cả ở nhiệt độ khắc nghiệt (-25 ° C đến 120 ° C).

- Rào cản hơi tuyệt vời.

- Dễ sử dụng.

- Không cháy và không độc hại

- Thân thiện với môi trường.

- Kháng clorua và sunphat thường có trong đất.

- Tương thích với keo ốp lát gốc xi măng.

Thông tin sản phẩm:

	Gốc hóa học
	Nhũ tương bitum biến tính Polyurethane Aliphatic

	Màu sắc
	Nhũ tương đen thixotropic khô thành màu đen

	Đóng gói
	5 - 18 kg/ Thùng nhựa

	Định mức
	1,25 m2/kg cho 03 lớp đạt chiều dày 1,5mm

	Hạn sử dụng & Bảo quản
	18 tháng kể từ ngày sản xuất, thùng còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu mở và được bảo quản nơi có bóng râm.

	Tỷ trọng
	1,2 +-1 kg/ lít

	pH 
	>9
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Thông số kỹ thuật:
	Khô bề mặt (Chạm khô)
	1 - 2 giờ

	Đóng rắn hoàn toàn
	Sau 48 giờ

	Nhiệt độ kháng
	-25 đến + 120 độ.C

	Độ ổn định UV và Ozone
	Tuyệt vời

	Độ bền kéo (ASTM D 412)
	2 N/ mm²

	Độ giãn dài (ASTM D 412)
	900%

	Khả năng chống nước (ASTM D2939)
	Không bị phồng rộp hoặc tái nhũ tương

	Độ thấm hơi nước (ASTM E96 - 92)
	> 0,15gr/ m 2/ ngày


Hướng dẫn thi công:
Chuẩn bị bề mặt:  Tất cả các bề mặt phải nhẵn, sạch và không có tạp chất. Bề mặt hấp thụ, ví dụ bê tông tốt nhất nên được làm ẩm bằng nước. Trong nhà bếp, nhà vệ sinh và các khu vực ẩm ướt khác, tất cả các lỗ hở phải được bịt kín. Về tất cả các điểm yếu như các vết nứt hoặc xung quanh đường ống sử dụng lưới sợi thủy tinh không dệt làm gia cố giữa hai lớp sơn ARISSEAL® SEALCOAT  

Thi công:

- ARISSEAL® SEALCOAT được thi công bằng chổi, con lăn hoặc chổi cao su. Nền khô hoặc  nền xốp nên được làm ẩm bằng nước sạch trước khi thi công  ARISSEAL® SEALCOAT. Khi thi công hai hoặc nhiều lớp sơn, hãy đảm bảo rằng  lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp, lớp sau được thi công vuông góc với lớp sơn trước đó. 
- ARISSEAL® SEALCOAT cũng hoạt động như một màng đóng rắn không phân hủy, do đó nó có thể được áp dụng ngay sau khi loại bỏ nấm mốc, đối với bề mặt kết cấu bê tông.
Tỷ lệ ứng dụng:
- Sơn lót: 1 phần ARISSEAL® SEALCOAT + 1 phần Nước

- Lớp phủ thứ nhất: Pha loãng với Nước tối đa 20%
- Lớp phủ trên cùng: Pha loãng với Nước tối đa 10%
Liều lượng sử dụng:
- Lớp sơn lót:           0,25kg /m2/lớp

- Lớp phủ thứ nhất:  0,5kg /m2/ lớp

- Lớp phủ trên cùng: 0,5 kg/m2/ lớp

- Độ dày đạt được:    1,5 mm.

- Để có hiệu suất cao hơn cần gia cố lưới sợi thủy tinh không dệt giữa 2 lớp sơn của ARISSEAL® SEALCOAT.
Vệ sinh dụng cụ: Vệ sinh dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi thi công. Khi vật liệu đã bị đóng rắn phải vệ sinh dụng cụ bằng phương pháp cơ học.

Sức khỏe & An toàn: Sử dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn thông thường. Mang găng tay cao su, giày bảo hộ và an toàn kính bảo hộ khi sử dụng và xử lý sản phẩm. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trong trường hợp vô tình tiếp xúc với mắt, rửa với nhiều nước và tìm kiếm y tế điều trị ngay lập tức.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
