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                                                                        ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
ARISSEAL® PU WALLGUARD
Màng chống thấm PU cho tường đứng ổn định UV.
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 Mô tả sản phẩm: 
ARISSEAL® PU WALLGUARD  dựa trên nhựa polyurethane Aliphatic và thể hiện khả năng chống lại U.V. không bị nứt, bong tróc hoặc chuyển sang màu vàng. Nó được liên kết chéo và có khả năng chống kiềm tốt, axit nhẹ và dung môi. ARISSEAL® PU WALLGUARD có khả năng hấp thụ hơi nước cực thấp không giống như các sản phẩm acrylic thông thường và nó không bị mềm ngay cả khi ngâm lâu trong nước. Đồng thời có khả năng thoáng khí tuyệt vời do thẩm thấu ngược cho phép nước bị kẹt trong bề mặt bay hơi. Nó là một sản phẩm duy nhất, rất kinh tế, có khả năng chống nước tuyệt vời, chống thời tiết, độ bám dính tuyệt vời, khô nhanh và đặc tính thở rất tốt.
 Ứng dụng:
- Chống thấm cho tường phòng vệ sinh, tường đứng ngoài nhà
- Chống thấm cho mái, lớp topcoat bảo vệ bọt cứng
- Có thể là lớp cách nhiệt cho mái bởi kháng UV, hóa chất &phản xạ ánh mặt trời
- Vì hệ thống là hệ thống dựa trên nước nên không nguy hiểm so với các hệ thống dựa trên dung môi và có thể được sử dụng cho các phòng sạch.
 Đặc điểm/ Ưu điểm:
- Tuổi thọ và độ bền của kết cấu được tăng lên.

- Kháng UV, hóa chất tuyệt vời. 
- Không ố vàng, lão hóa và chống nấm mốc
- Tính phản xạ mặt trời và cách nhiệt tốt
- Thi công dễ dàng bằng ru lo/ chổi/ máy phun.

- Cung cấp màng liền mạch và không mối nối trên khắp bề mặt, không thấm nước.

- Chi phí nhân công thấp hơn do ứng dụng dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng.

- Liên kết tuyệt vời với hầu hết các vật liệu xây dựng
- Có thể được áp dụng trên bề mặt ẩm và ẩm ướt
- Màng đóng rắn: Mềm dẻo, đàn hồi & dai
- Do sản phẩm dựa trên nước nên ít độc hại và thân thiện môi trường.
Thông tin sản phẩm:
	Gốc hóa học
	Acrylic – PU cải tiến phân tán

	Màu sắc
	White & Grey 

	Đóng gói
	5 - 20kg/ Thùng nhựa

	Độ che phủ
	Khoảng 07 – 09 m2/kg/lớp

	Hạn sử dụng & Bảo quản
	18 tháng kể từ ngày sản xuất, thùng còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu mở và được bảo quản nơi có bóng râm.

	Tỷ trọng
	1,32kg/ lít

	Hàm lượng chất rắn 
	50 +-1%
                 ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng


 Thông số kỹ thuật:
	Khô bề mặt
	Sau 1 giờ

	Đóng rắn hoàn toàn
	Sau 48 giờ

	Điểm chớp cháy
	Không cháy

	Khả năng chống hóa chất
	Tuyệt vời

	Tính cách nhiệt
	Tốt 

	Phản xạ mặt trời
	Tuyệt vời

	Chống thấm mái
	Tuyệt vời

	Khả năng không thấm nước
	Tuyệt vời


Hướng dẫn thi công:
Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt không được có bụi bẩn, dính dầu mỡ và các hạt rời. Nó phải được mài loại bỏ hoàn toàn bằng bàn chải sắt, sịt rửa hoặc thổi khí. 
Khuấy trộn sản phẩm: 

- Sản phẩm là một thành phần được chứa trong thùng. Do quá trình lưu trữ các thành phần lặng sẽ chìm xuống đáy. Vì vậy trước khi thi công phải được khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong khoảng từ 1 đến 2 phút để được hỗn hợp đồng nhất.

- Lưu ý: Không được khuấy quá lâu sẽ gây ra sự cuốn khí.

Thi công:
- Thi công 02 lớp ARISSEAL® PU WALLGUARD bằng ru lô, chổi cọ hoặc máy phun, thi công lớp thứ nhất sau 1 giờ chờ bề mặt có thể chạm khô mới thi công lớp thứ 2

- Khi cần có thể pha loãng ARISSEAL® PU WALLGUARD với 5% nước sạch để rễ thi công

- Sản phẩm ở dạng một thành phần, dựa trên nước nên việc thi công được thực hiện rễ dàng bằng chổi cọ, ru lô hoặc máy phun.

Vệ sinh dụng cụ: Vệ sinh dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi thi công. Khi vật liệu đã bị đóng rắn phải vệ sinh dụng cụ bằng phương pháp cơ học.

Sức khỏe & An toàn:
· Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế.

· Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

· Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ
· Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.

· Tránh xa tầm tay của trẻ em.
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
