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                                         ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng

ARISSEAL® LATEX.ITE
Phụ gia chống thấm & tăng cường kết dính
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 Mô tả sản phẩm:
*ARISSEAL® Latex.ite là nhũ tương cải tiến từ hợp chất Styrene Butadiene polymer với công thức chuyên dụng, dùng để trộn với xi măng hoặc vữa xi măng cát nhằm cải tiến chất lượng của vữa.

* ARISSEAL® Latex.ite cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa. Sau khi đóng rắn hỗn hợp vữa bền vững ngay cả trong môi trường kiềm, chống được nước, hóa chất nhẹ và sự ảnh hưởng của thời tiết.
 Ứng dụng sản phẩm:



* Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong và ngoài nhà

* Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa, keo dán gạch

* Lớp kết dính cao cho vữa cán nền, vữa trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống thấm

* Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện. Cải tiến cường độ và tính bền vững của lớp vữa trát, vữa sửa chữa mỏng. 
 Thông tin sản phẩm:


	Dạng
	Chất lỏng, màu trắng sữa

	Tỉ trọng
	1,02g/cm³

	pH
	8 - 9

	Đóng gói
	Can nhựa 5lít & 25lít

	Tỉ lệ trộn
	Tham khảo hướng dẫn trộn


 Hướng dẫn thi công:

Chẩn bị bề mặt: 

* Bề mặt phải sạch và chắc, không có bụi và tạp chất. Tất cả các tạp chất dầu mỡ, sơn hoặc bất kỳ chất nào ảnh hưởng đến độ bán dính của sản phẩm phải loại bỏ

* Hợp chất ván khuân và đóng rắn trên bề mặt bê tông, nếu không phù hợp với bề mặt hoàn thiện sau này phải loại bỏ khỏi bề mặt bằng việc sử dụng bàn trải sắt, đục hoặc dụng cụ phù hợp

* Đối với bề mặt bọng rỗ tổ ong, xốp như: tường gạch nhẹ, tấm bê tông đúc sẵn…Tạo ẩm bề mặt bằng nước sạch, nhưng không để đọng nước trước khi quét lớp hồ dầu, cán nền hoặc trát tường.

Tỉ lệ trộn:

Với hỗn hợp kết dính:

* Tỉ lệ trộn: 1lít ARISSEAL® Latex.ite + 1lít nước + 4kg xi măng

* Trộn đều hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không võn cục.

Với vữa trát, sửa chữa:

*Tỉ lệ trộn: +  Xi măng: cát = 1:3 (A)


    + ARISSEAL® Latex.ite: nước = 1:1 (B)

* Đổ hỗn hợp phần (A) vào phần (B) trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng nhất. 

Thi công:

* Lớp kết dính: Lớp kết dính được dử dụng làm tác nhân kết nối, tăng độ bám dính vào nền giữa lớp vữa trát, vữa sửa chữa hoặc vữa cán nền và bề mặt bê tông hoặc tường. Dùng cọ, ru lô quét đều hỗ hợp kết dính nên bề mặt đã được chuẩn bị trước khi tiến hành trát, cán cữa.


                                                                                     ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
* Lớp vữa trát, sửa chữa: Hỗn hợp vữa gồm ARISSEAL® Latex.ite + nước + xi măng + cát để cải thiện độ liên kết và bám dính cũng như chất lượng vữa. Tiến hành thi công lớp vữa trát, cán nền nên bề mặt đã được chuẩn bị ngay sau khi lớp hỗn hợp kết dính còn ướt (Lưu ý: Không đợi lớp kết dính đã khô). Lớp vữa không nên dày quá 20mm cho 1 lần trát, lần trát kế tiếp sau khi lớp trát đầu đã khô hoàn toàn.
Vệ sinh dụng cụ: Do cường độ bán dính cao của sản phẩm này ngay cả trên kim loại, nên rửa dụng cụ bằng nước trước khi sản phẩm đóng rắn. Sau khi sản phẩm bị đóng rắn chỉ có cách duy nhất làm sạch dụng cụ bằng cơ học.

Hạn sử dụng & bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa mở bao bì và được lưu trữ bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát
Sức khỏe & An toàn:
*Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế.

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ

* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.

*Tránh xa tầm tay của trẻ em.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM
PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE
Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.
Sởn xuất bởi: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Minh
.

