[image: image3.png]DELIVER SOLUTIONS




                                                                                   
                                                                                     ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
ARISSEAL® TILEBOND FLEX
 Keo dán gạch, đá bám dính cao
 Mô tả sản phẩm:
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*ARISSEAL® Tilebond Flex là sản phẩm keo dán gạch cao cấp gốc xi măng một thành phần, thích hợp làm keo dán gạch cho sàn, tường…cho cả trong nhà và ngoài trời. 

* Khi trộn ARISSEAL® Tilebond Flex với ARISSEAL® Latex/ ARISSEAL® Latex.ite (Phụ gia Latex cho vữa). Sau khi đóng rắn đặc tính của keo sẽ được tăng cường về độ bám dính, khả năng kháng nước, tính lưu biến và kiểm soát độ co ngót tuyệt vời.

 Ứng dụng sản phẩm:

* ARISSEAL® Tilebond Flex thích hợp làm keo dán gạch gốm sứ, gạch đỏ đất nung, gạch Ceramic, đá granit, đá marble… trên bề mặt tường và sàn áp dụng cho cả bên trong và bên ngoài nhà.

* Hạn chế: Không sử dụng ARISSEAL® Tilebond Flex để dán gạch nên các bức tường chịu uốn và độ rung khắc nghiệt (Như ván ép và vách thạch cao mỏng). Hoặc dán gạch nên mặt kim loại, mặt đá mà nhạy cảm với độ ẩm. 
 Đặc điểm/ Ưu điểm:
* Sản phẩm được trộn và đóng gói sẵn, chỉ cần trộn với nước là sử dụng ngay

* Rất rễ thi công, điều chỉnh được thời gian dán gạch

* Chống trượt khi thi công ở mặt tường đứng.

* Dùng cả cho trong nhà và ngoài trời

* Phù hợp cho dán gạch Ceramic, đá granit tự nhiên và nhân tạo

* Không chứa chất độc hại.
 Thông số kỹ thuật:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	YCKT Loại C2 (Spec of Type C2)
	Kết quả
	Phương pháp thử

	(No)
	(Properties)
	(Units)
	
	(Results)
	(Test methods)

	1
	Thành phần kết chính
	 
	Xi măng Portland, Cát silica chọn lọc và các phụ gia

	2
	Màu hỗn hợp
	 
	Xám & Trắng

	3
	Tỷ lệ nước trộn 
	%
	-
	25,0
	Cân kỹ thuật 

	
	(Water mixing ratio)
	
	
	
	

	4
	Cường độ bám dính khi kéo ở điều kiện tiêu chuẩn
	N/mm2
	≥ 1,0
	1,5
	BS EN 12004-2:2017 

	
	(Tensile adhesion strength under standard condition)
	
	
	
	

	5
	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước (Tensile adhesion strength after water immersion)
	N/mm2
	≥ 1,0
	1,4
	

	6
	Cường độ bám dính khi kéo sau lão hóa nhiệt 
	N/mm2
	≥ 1,0
	1,1
	

	
	(Tensile adhesion strength after heat ageing)
	
	
	
	

	7
	Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng (Tensile adhesion strength after  freeze – thaw cycles)
	N/mm2
	≥ 1,0
	1,2
	

	8
	Độ trượt (Slip)
	mm
	≤ 0,5
	0,2
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 Hướng dẫn thi công:                                                                
Chẩn bị bề mặt: 

* Làm sạch bụi xi măng, không bám dầu mỡ và các tạp chất khác. 

* Bề mặt trước khi dán gạch phải kiểm tra độ phẳng, bề mặt đặc chắc, loại bỏ toàn bộ phần bê tông, vữa lót yếu trên bề mặt. 
* Trong điều kiện thời tiết nóng, nền có hiện tượng bốc hơi nhanh cần tạo ẩm bề mặt bằng bình phun nước trước khi thi công dán gạch. 

Tỉ lệ trộn:
* Cho khoảng 5 lít nước vào thùng chứa sạch, từ từ cho ARISSEAL® Tilebond Flex bao 25kg vào khuấy đều bằng máy với tốc độ thấp, kết hợp trộn bằng tay. Tiến hành trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất và không bị vón cục.
* Có thể thay nước bằng sản phẩm ARISSEAL® Latex/ ARISSEAL® Latex.ite (Phụ gia Latex cho vữa) để thi công gạch, đá có kích thước lớn, lát gạch nên nền gạch cũ…nhằm tăng cường khả năng bám dính và tối ưu hiệu quả sản phẩm.

Thời gian sử dụng hỗn hợp sau khi đã trộn là 2 giờ.

Thi công:

* Lựa chọn bay sắt răng cưa có kích thước phù hợp với chiều dài và kích thước viên gạch cần dán.

* Để đạt được độ bám dính tốt, trước tiên thi công một lớp mỏng, dính chặt trên bề mặt thi công bằng cách sử dụng cạnh thẳng của bay. Sau đó thêm lượng keo thích hợp cán đều bằng cạnh răng của bay để đạt được độ dày cần thiết. Kích thước răng của bay phụ thuộc vào kích thước của viên gạch.

* Với gạch có kích thước lớn và có gờ rãnh thi công một lớp keo dán dính vào mặt sau của gạch để đảm bảo keo đủ đầy, phủ kín khi dán gạch.

* Đặt gạch lên lớp keo đã đạt theo yêu cầu, ấn nhẹ bằng tay một lực để đạt được liên kết tốt giữa gạch và lớp keo.

* Điều kiện khí hậu nắng nóng, nhiệt độ cao, nền bị xốp nhiều…cỏ thể làm giảm thời gian keo lưu hóa. Do đó phải kiểm tra cẩn trọng để đảm bảo không tạo lớp màng trên bề mặt của lớp keo trước khi dán gạch. Nếu xuất hiện lớp màng trên bề mặt lớp keo phải thay keo mới trước khi dán gạch. 

* Gạch phải được điều chỉnh trong vòng 15 phút sau khi dán và phải được bảo vệ không bị mưa hay nắng nóng trong thời gian ít nhất 24 giờ.
* Với lớp keo mỏng thì sau 6 – 8 giờ có thể trà ron, trường hợp lớp keo dán dày thì việc thực hiện trà ron sau 24 giờ. Tùy vào khả năng hấp thụ của nền..

Vệ sinh dụng cụ: Do cường độ bán dính cao của sản phẩm này ngay cả trên kim loại, nên rửa dụng cụ bằng nước trước khi sản phẩm đóng rắn. Sau khi sản phẩm bị đóng rắn chỉ có cách duy nhất làm sạch dụng cụ bằng cơ học 
Định mức vật liệu:  Khoảng 4,0 – 5,5kg/m2
Đóng gói:  25kg/bao
Bảo quản: Thời hạn sử dụng 12 tháng khi được bảo quản nguyên thùng, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM
PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE
Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
Sởn xuất bởi: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Minh
.

