[image: image3.png]DELIVER SOLUTIONS



                                                            ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng


ARISSEAL® 308
Vữa tự san phẳng cường độ cao
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 Mô tả sản phẩm:
ARISSEAL® 308 là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, có cường độ cao được dùng làm phẳng các nền bê tông để thi công các lớp tiếp theo như sơn epoxy, sàn gỗ, sàn vinyl …
 Ứng dụng sản phẩm:



* Làm phẳng cho các sàn bê tông, bê tông cốt thép để thi công các lớp tiếp theo như sơn epoxy, trải thảm hay lát sàn gỗ, sàn vinyl, …
* Tạo lớp cách ẩm cho các sàn bê tông, bê tông cốt thép để thi công các lớp tiếp theo

* Ứng dụng rộng rãi trong thi công mặt sàn các công trình bệnh viện, trường học, nhà thi đấu, xưởng sản xuất, chế tạo, …
 Đặc điểm/ Ưu điểm:

* Đạt cường độ nhanh, đi lại được sau 10h.

* Một thành phần – dễ thi công.

* Đặc tính chảy tuyệt vời.

* Bám dính tuyệt vời với bê tông, không có ngót.

* Không chứa amo ni ắc, chống mài mòn

* Thân thiện môi trường

Thông tin sản phẩm:

	Thành phần kết dính
	Xi măng Portland, Cát silica chọn lọc và các phụ gia

	Màu sắc
	Xám 

	Đóng gói
	Bao 25kg

	Định mức cơ sở
	Khoảng 1.85 kg/m2 với độ dày 1mm                 

	Tỷ trọng
	1.500kg/ m3

	Tỷ lệ nước/bột
	Từ 20 - 25% theo khối lượng


 Thông số kỹ thuật:

	Cường độ chịu nén (Sau 28 ngày)
	(ASTM C109; 2002)
	>40MPa

	Cường độ chịu uấn (Sau 28 ngày)
	
	>6.0MPa

	Khả năng chịu mài mòn (Sau 28 ngày)
	
	3.7 g

	Nhiệt độ thi công
	
	5 – 30 

	Thời gian thi công
	
	25 – 35 phút

	Độ chảy ống Suttat
	(ASTM C939:1994a)
	>25cm

	Cho phép thi công nhẹ
	
	8 – 10 giờ


Hướng dẫn thi công:

Chẩn bị bề mặt: 

* Vệ sinh sạch bề mặt, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác
* Làm ẩm bề mặt đến bão hòa nước nhưng không để đọng nước trước khi thi công.

                                                            ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng

Tỉ lệ trộn:
* Trộn ARISSEAL 308 bằng máy trộn có gắn cánh khuấy hoặc máy trộn vữa theo tỉ lệ: 1 kg vữa khô trộn với 0,2 – 0,25 lít nước. Lựa chọn tỷ lệ nước dùng cho phù hợp. Thành phần bột được thêm dần vào lượng nước đã lường trước và trộn cho tới khi hỗn hợp vữa đạt độ đồng nhất. Thời gian trộn từ 4 – 5 phút.

Thi công:
* Thi công lớp lót sử dụng phụ gia kết nối ARISSEAL® Latex trộn với xi măng + nước tạo tác nhân kết nối
* Rót vữa ra mặt sàn hoặc nền dùng bàn bả răng cưa để gạt vữa, sau đó dùng lu gai để phá bột khí bề mặt, vữa Ariseal 308 sẽ được bù đầy các vị trí lồi, lõm và tự san tạo nên mặt phẳng nhẵn.

* Sau khi thi công xong 02 ngày sản phẩm phải được bảo dưỡng ẩm. 
Vệ sinh dụng cụ:  Rửa sạch tất cả dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng.
Hạn sử dụng & bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa mở bao bì và được lưu trữ bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát
Sức khỏe & An toàn:

* Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế.

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ

* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.

* Tránh xa tầm tay của trẻ em.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM.

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
Sởn xuất bởi: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Minh
.

