[image: image3.png]DELIVER SOLUTIONS




                                                              ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
ARISSEAL® 309
Hợp chất tăng cứng nền, sàn bê tông
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 Mô tả sản phẩm:
*ARISSEAL® 309 là hợp chất làm cứng nền, sàn bê tông cốt liệu tự nhiên được trộn sẵn cho nền, sàn yêu cầu chống mài mòn, chống trơn trượt áp dụng cho trong và ngài nhà. 
* ARISSEAL® 309 là hỗn hợp gồm cát thạch anh mịn không chứa kim loại trộn với xi măng và phụ gia. Sản phẩm không bị rỉ sét trong khi sử dụng nên thích hợp với khu vực ẩm ướt thường xuyên.
 Ứng dụng sản phẩm:



* ARISSEAL® 309 thích hợp cho nền, sàn yêu cầu chịu lực, chịu va đập gây ra bởi xe nâng, xe đẩy nặng, xe kéo pallet trong các nhà kho, nhà xưởng, khu vực lắp ráp, cẳng bốc dỡ hàng, ram dốc…. 

 Đặc điểm/ Ưu điểm:
* Không gây ăn mòn cốt thép, làm ố màu hoặc làm hư hỏng vì lí do ăn mòn

* Không chứa Clorua và Nitrat cho phép phát triển cường độ cao
* Độ ổn định, độ bền cao

* Chịu được tải trọng động rất tốt

* Chống thấm tốt cho cổ ống xuyên sàn, tường.

* Không chứa chất độc hại

* Có thể thi công trên nền ẩm.
Thông tin sản phẩm:

	Thành phần kết dính
	Xi măng Portland, Cát silica chọn lọc và các phụ gia

	Màu sắc
	Grey & Green  

	Đóng gói
	Bao 25kg

	Định mức cơ sở
	+ Tải trọng nhẹ:   3,0 – 4,0kg/m2

+ Tải trọng nặng: 5,0 – 8,0 kg/m2

+ Đạt đều màu :   6,5 - 8,5kg/m2

	Tỷ trọng
	1.450kg/ m3


 Thông số kỹ thuật:
	Thời gian đông kết; + Bắt đầu:

                                + Kết thúc:
	(ASTM C953:1987)

(BS 4550: 1978)
	2 – 3 giờ
3 – 4 giờ

	Độ cứng
	
	7


 Hướng dẫn thi công:

Thi công:

* Được rắc cho bê tông tươi vừa đổ và trước khi bắt đầu ninh kết, rắc đều ARISSEAL® 309 làm 02 lần lên bề mặt. Sau khi rắc lớp đầu tiên vật liệu sẽ bắt đầu ngậm nước từ bê tông, dùng bay thép hoặc để thi công xoa mặt.

                                           ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng
* Rắc lớp thứ 02 dùng bay thép hoặc thước xoa mặt và tiếp tục xoa hoàn thiện bằng máy xoa nền cho tới khi có bề mặt đặc chắc và điều chỉnh độ bóng hay độ nhám bề mặt theo yêu cầu. ARISSEAL® 309 nên được rắc và xoa hoàn thiện cho một vị trí nhỏ trước để xác định khả năng thi công hoàn thiện và thời gian đông kết cho phép của bê tông. 
Lưu ý:

* Trong điều kiện thời tiết khô và gió mạnh thì phải thi công xoa hoàn thiện nhanh và tiến hành tiến hành bảo dưỡng ngay để tránh khô mặt.

* Độ sụt của bê tông thích hợp là 12 ± 2% để đảm bảo đủ lượng nước cho phản ứng với hỗn hợp ARISSEAL® 309.

Bảo dưỡng: Bảo dưỡng bề mặt hoàn thiện với nước hoặc chất bảo dưỡng để có kết quả tốt nhất.
Hạn sử dụng & bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa mở bao bì và được lưu trữ bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát
Sức khỏe & An toàn:

* Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế.

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ

* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.

* Tránh xa tầm tay của trẻ em.

	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM.

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
Sởn xuất bởi: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhật Minh
.

