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                                               ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng

ARISSEAL® 501
Chống thấm hai thành phần gốc xi măng
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 Mô tả sản phẩm:
* ARISSEAL® 501 là sản phẩm màng chống thấm gốc xi măng hai thành phần bao gồm nhựa tổng hợp pha trộn với hỗn hợp xi măng, cát được chọn lọc và các chất phụ gia cao cấp khác. 
* Khi được trộn ARISSEAL® 501 trở thành hỗn hợp vữa mịn và dễ ràng thi công bằng cọ, rulo hoặc máy phun. 

* ARISSEAL® 501 có thể thi công trên bề mặt nền ẩm, màng sau khi khô rắn dẻo, bền, có độ đàn hồi và bám dính tốt trên hầu hết bề mặt bê tông, vữa. Hỗn hợp đồng nhất của nó tạo thành lớp màng thoáng khí cho phép bốc hơi nước mà không thấm nước.
 Ứng dụng sản phẩm:




ARISSEAL® 501 thích hợp cho các ứng dụng chống thấm (Cần có lớp bảo vệ) cho các khu vực như:

* Chống thấm cho tường tầng hầm, hố thang máy

* Chống thấm các bể chứa nước, ránh thoát nước mưa, cống nước thải.

* Chống thấm khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp

* Chống thấm ban công, bồn hoa, mái nhà

* Bảo vệ kết cấu bê tông trong môi trường biển

 Đặc điểm/ Ưu điểm:

* Thời gian đóng rắn nhanh

* Vật liệu đóng gói sẵn, dễ thi công

* Chất lượng chống thấm tốt

* Bám dính tốt với các vật liệu như: bê tông, tường gạch…

* Màng dẻo, đàn hồi cao, khả năng che phủ vết nứt tới 1mm
* Chịu được môi trường sương giá và xâm nhập mặn

* Không chứa clorua hoặc muối ăn mòn khác

* Không chứa chất độc hại

* Có thể thi công trên nền ẩm.
 Thông tin sản phẩm:

	Loại sản phẩm
	Xi măng biến đổi Polymer phức hợp

	Thành phần chính gồm
	Part A: chất lỏng màu trắng/ Part B: bột màu xám

	Màu sắc
	Xám hoặc trắng

	Tỷ lệ trộn (Part A: Part B)
	1 : 2,75

	Màu hỗn hợp
	Xám 

	Định mức sử dụng
	Từ 1,5-2,0/m² cho 02 lớp tùy thuộc vào bề mặt, điều kiện thi công

	Đóng gói
	Part A:     8kg (Dạng lỏng)

Part B:   22kg (Dạng bột)
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	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	YCKT
	Kết quả
	Phương pháp thử

	(No)
	(Properties)
	(Units)
	(Spec)
	(Results)
	(Test methods)

	1
	Cường độ bám dính khi kéo sau khi tiếp xúc với nước (Tensile adhesion strength after water contact)
	N/mm2
	≥ 0,5
	1,3
	BS EN 14891:2017

	2
	Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hóa nhiệt (Tensile adhesion strength after heat ageing)
	N/mm2
	≥ 0,5
	1,0
	

	3
	Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng
	N/mm2
	≥ 0,5
	0,9
	

	
	(Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles)
	
	
	
	

	4
	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn (Crack bridging ability under standard conditions)
	mm
	≥ 0,75
	0,76
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Độ chống thấm nước dưới áp lực thuỷ tĩnh 
	-
	Không thấm
	Không thấm
	

	
	150 kPa trong 7 ngày 
	
	
	
	

	
	(Water impermeability of 150 kPa for 7 days)
	
	
	
	


Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn thi công:
Chuẩn bị bề mặt: 

* Bề mặt thi công phải sạch, không dính vữa, bột xi măng, bụi hoặc dầu, mỡ, mấm mốc, chất bảo dưỡng hoặc các chất khác ảnh hưởng đến độ bán dính của sản phẩm

* Bề mặt bê tông phải được trám trét phẳng, bề mặt bê tông không bị bọng rỗ tổ ong, bong tróc…Nếu bề mặt bị hư hỏng phải được sửa chữa bằng vữa xi măng + Cát + phụ gia ARISSEAL® Latex/ ARISSEAL® Latex.ite.

Cần sử dụng vữa trám trét các vị trí góc khu vực cần thi công chống thấm, nhất là khu vực chân tường phải đắp bo góc bằng vữa xi măng, cát cẩn thận. Màng chống thấm có thể thi công trên bề mặt ẩm, nhưng không được để đọng nước trên bề mặt.  
Tỉ lệ trộn:
*Cho Part A (dạng lỏng) vào thùng chứa sạch, từ từ cho Part B (dạng bột) vào thùng chứa phần A và sử dụng máy khuấy với tốc độ thấp, trộn đều 2 thành phần đến khi không còn vón cục. Ngừng trộn trong 5 phút rồi trộn bằng tay trước khi sử dụng. Sử dụng vật liệu đã trộn trong thời gian 45 phút sau khi trộn.
Thi công:

* Đối với bề mặt nằm ngang và thẳng đứng, sử dụng cọ hoặc ru lô thi công. Phải thao tác cẩn thận để đảm bảo không có bọt khí trong màng. 

* Quét ARISSEAL® 501 lớp thứ nhất sau đó để khô. Đồng thời đảm bảo tất cả các mối nối, góc cạnh chân tường đều được phủ kín, nên dùng cọ để quét. Sau khoảng 4 – 6 giờ để màng khô thì tiếp tục quét lớp thứ 2.

* Sau khi thi công 2 lớp ARISSEAL® 501 đã khô cán ngay lớp vữa bảo vệ màng không bị hư hỏng trong quá trình đóng rắn.
Vệ sinh dụng cụ: Do cường độ bán dính cao của sản phẩm này ngay cả trên kim loại, nên rửa dụng cụ bằng nước trước khi sản phẩm đóng rắn. Sau khi sản phẩm bị đóng rắn chỉ có cách duy nhất làm sạch dụng cụ bằng cơ học.
Hạn sử dụng & bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa mở bao bì và được lưu trữ bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát
Sức khỏe & An toàn:
* Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế.

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ

* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.

* Tránh xa tầm tay của trẻ em.
	NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM.

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn
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*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
